| Спецификация изделия 1703 5 29. 12. 2015 | WOODEX AQUA WOOD OIL Масло для дерева |
| --- | --- |
| ТИП ПРОДУКТА ПРИМЕНЕНИЕ | Водоразбавляемое, глубоко проникающее в древесину, колеруемое древесное масло. Особенно предназначено для защиты, находящейся на открытых площадках, садовой мебели, изготовленной из сосны и экзотических пород древесины. Такими материалами являются: тиковое дерево, «твердое дерево», дуб и махагон. Прочими объектами применения являются: причалы, крыльца и двери. WOODEX AQUA WOOD OIL предотвращает проникновению влаги, образованию трещин и загрязнению поверхности. Не подходит для теплиц, парников и помещений для скота. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Содержание сухих веществ Летучие органические вещества (VOC) Практическая укрывистость Плотность Время высыхания, +23°C - от пыли - сухая Разбавитель, очистка инструментов Глянец Цвета Атомсфероустойчивость Упаковочные размеры (л) (доступность зависит от страны) | Прим. 10 % по объему Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC). Распиленная доска (5-8 м2/л) Строганная доска (8-10 м2/л) примерно 1,0 г/мл через 4 часа через 16 часов Следует все же избегать механических нагрузок на поверхность в течение первых дней.Следующий слой можно наносить примерно через сутки. При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется. Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы. Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку. Бесцветный, коричневый и лессирующие цвета. Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно или по необходимости. Бесцветный: 0,9, 2,7, 9 Коричневый: 0,9, 2,7, 9 Harmaa: 0,9, 2,7, 9 |
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | См. паспорт по технике безопасности. ВНИМАНИЕ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка поверхности Нанесение Условия обработки ХРАНЕНИЕ | С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. При необходимости поверхности вымыть средством для очистки террас RENSA TERRACE. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть. Рекомендуется, чтобы мебель, изготовленная из экзотических пород древесины, до обработки, находилась на «воздухе», как минимум, 2 недели под воздействием погодных условий и дождя. Необработанную деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать бесцветным составом WOODEX AQUA BASE. До обработки удалить старый слой краски или лака. Содержимое емкости тщательно перемешать до нанесения. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения. WOODEX AQUA WOOD OIL наносить кистью, губкой или распылителем. Размер сопла безвоздушного распылителя 0,013 - 0,017”. Также возможно нанесение окунанием. Для улучшения пропитывающих свойств, древесное масло можно разбавить на 10 - 30 %. Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Невпитавшееся масло вытереть тряпкой примерно через 10 минут после нанесения. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии. Во время обработки и высыхания средства для защиты древесины температура воздуха, окрашиваемой поверхности и средства должна быть выше + 5°С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать выполнения окраски на солнцепеке или при влажной погоде. Защищать от мороза |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски. |