ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №25

Отделка лаком внутренних деревянных поверхностей.

(межкомнатные двери,  наличники,  вагонка, панели, планки)

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ И ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 100-150 |  |  |
| 2 | Грунтование | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Текнол Аква 1410-01 | Допускается разбавление водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 Для сухих помещений можно не применять. |
| 3 | Сушка | Температура воздуха +23 ° относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1- 1,5 часа. |  | Min t = +5° |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива Р150-180 |  | Легкая шлифовка, снять ворс. |
| 5 | Нанесение лессирующего покрытия | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Аквапраймер 2900-02 колерованный, без разбавления. Цвет: около 500 оттенков. | Перед нанесением тщательно перемешать. Расход ~ 80-120мл/м.2 Применяется для придания цвета, если в этом нет необходимости, то можно не использовать. |
| 6 | Сушка | Температура воздуха +23° относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1 – 1,5 часа. |  | Min t = +5° |
| 7 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 200 или скоч брайт |  | Легкая шлифовка, снять ворс. Если выполнялись п.п.2-4, шлифовку можно пропустить |
| 8 | Нанесение лака | Распылением, кистью или валиком. Температура воздуха +23°, относительная влажность 50-70%. | Текнокоут Аква 2550-02 Текнокоут Аква 1879 Прозрачный без разбавления. | Расход ~ 100-125мл/м.2 Наносится в 2-3 слоя |
| 9 | Межслоевая шлифовка | Зернистость абразива P 180- 200 |  | При необходимости. |
| 10 | Сушка | Температура воздуха +23°, относительная влажность 50-70%. Время высыхания 1-2 часа. |  | Min t = +5° |

Текнокоут  Аква 1879- полиуретан-акриловый лак для поверхностей, подверженных повышенным механическим воздействиям (деревянные полы, плинтуса, мебель)

- Допускается форсированная сушка при температуре до +40°С, при этом время сушки лакокрасочных материалов сокращается до 20-30 минут.