ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС №24

Окраска фасадов деревянных домов

НЕПРОЗРАЧНОЕ  ПОКРЫТИЕ НОРДИКА ЭКО 3330-03

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 80-120 |  |  |
| 2 | Пропитка | Окунанием, распылением, кистью или валиком. Температура воздуха, поверхности и краски выше +15°, относительная влажность ниже 80%. | Текнол Аква 1410-01 | Допускается разбавление водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 можно пропустить. |
| 3 | Сушка | Температура воздуха +23° относительная влажность 50-70% Время высыхания - 1-1.5 час. |  | Min t = +5° |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива Р 120-150 |  |  |
| 5 | Нанесение грунта | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Перед нанесением тщательно перемешать. | Текнол 1881. | Разбавить водой 1:1 Расход ~ 100-125мл/м.2 ( один слой) |
| 6 | Сушка | Время высыхания при +23° - 4-8 часов Нанесение следующего слоя на следующий день. |  | Min t = +5° |
| 7 | Обработка торцов | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха, поверхности и краски выше +5°, относительная влажность ниже 80%. Время высыхания при +23° - 1.5часа | Текнол JRM. Цвет: бесцветный или колерованный | Расход ~ 300-500мл/м.2 Наноситься в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. |
| 8 | Нанесение 1-го слоя | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха выше +10° , относительная влажность ниже 80%. | Нордика Эко 3330-03 Цвет: любой по каталогу RAL, NCS, TEKNOMIX и пр. | Расход ~ 125-140мл/м.2 Допускается добавление до 10 % воды. |
| 9 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1 час Нанесение следующего слоя через 24 часа |  | Избегать попадания на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. Min t = +5° |
| 10 | Нанесение 2-го слоя | Распылением, валиком или кистью. Температура воздуха выше +10° , относительная влажность ниже 80%. | Нордика Эко 3330-03 Цвет: любой по каталогу RAL, NCS, TEKNOMIX и пр. | Расход ~ 125-140мл/м.2 Допускается добавление до 10 % воды. |
| 11 | Сушка | Время высыхания при +23° - 1 час |  | Избегать попадания на окрашиваемую поверхность солнечных лучей. Min t = +5° |

Допускается применение  Нордика Эко 3330 без грунта Текнол 1881,  в этом случае первый слой разбавить водой на 15-20%.

Долговечность покрытия от 10 лет.